이프리플러스(eFree plus)의

시공 지침서

2011.

이프리플러스(eFree plus) 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 종이거푸집(Paper Form)의 시공지침서(이하□시방서□라고 한다)는 종이거푸집의 제작 및 시공에 필요 한 사항을 규정한 것이다. 본 시방서는 종이거푸집의 현장적용에 있어 가공, 제작, 운반, 그리고 현장시공에 한한다.

1.2 참조도서

종이거푸집을 적용하는 현장에서는 본 시방서에 명기되지 않은 사항에 대해서는 법률 및 이에 근거한 규준, 건축공사 표준시방서 및 해설(대한건축학회_2006), 콘크리트 표준시방서 및 해설(한국콘크리트학회_2003), 가설공사 표준시방서(한국건설가설협회_2006)등을 기준으로 시공한다.

1.3 용어정의

종이거푸집이라 함은 종이를 재단하여 고속회전공법으로 만든 강도와 내수성을 지닌 원형 콘크리트 거푸집을 말한다.

1.4 성능요구사항

① 종이거푸집 생산규격을 거푸집 길이 4[eqn: rm m], 5m, 6m 기준으로 하여 아래의 <표 1.1>에 정리하였다. 아래의 규격 이외에 길이, 모양별 특수사양도 생산이 가능하다.

<표 .1> 종이거푸집 생산규격 (길이 4[eqn: rm m]기준)

내경	외경	두께	보유강도	소요강도			안전율			비고
(mm)	(mm)	(mm)	(실험:MPa)	4m	5m	6m	4m	5m	6m
250	258	4.0	5.26	3.00	3.75	4.50	1.75	1.40	1.17	일반
300	310	5.0	5.41	2.88	3.60	4.32	1.88	1.50	1.25	일반
350	360	5.0	5.41	3.36	4.20	5.04	1.61	1.29	1.07	일반
400	414	7.0	7.69	2.74	3.43	4.11	2.80	2.24	1.87	일반
450	464	7.0	7.69	3.09	3.86	4.63	2.49	1.99	1.66	일반
500	516	8.0	7.00	3.00	3.75	4.50	2.33	1.87	1.56	일반
550	566	8.0	7.00	3.30	4.13	4.95	2.12	1.70	1.41	일반
600	618	9.0	5.92	3.20	4.00	4.80	1.85	1.48	1.23	일반
650	668	9.0	5.92	3.47	4.33	5.20	1.71	1.37	1.14	일반
700	720	10.0	7.10	3.36	4.20	5.04	2.11	1.69	1.41	일반
750	770	10.0	7.10	3.60	4.50	5.40	1.97	1.58	1.31	일반
800	821	10.5	7.66	3.66	4.57	5.49	2.09	1.68	1.40	일반
850	871	10.5	7.66	3.89	4.86	5.83	1.97	1.58	1.31	일반
900	921	10.5	7.66	4.11	5.14	6.17	1.86	1.49	1.24	일반
950	971	10.5	7.66	4.34	5.43	6.51	1.76	1.41	1.18	일반
1,000	1,022	11.0	9.03	4.36	5.45	6.55	2.07	1.66	1.38	일반
1,050	1,072	11.0	9.03	4.58	5.73	6.87	1.97	1.58	1.31	일반
1,100	1,122	11.0	11.36	4.80	6.00	7.20	2.37	1.89	1.58	고강도
1,200	1,222	11.0	11.36	5.24	6.55	7.85	2.17	1.74	1.45	고강도
1,300	1,322	11.0	11.36	5.67	7.09	8.51	2.00	1.60	1.34	고강도

② 재료인장시험 : 종이거푸집의 인장강도를 테스트하기 위해 한국산업규격 KS B 0801(금속재료 인장시험편)에 규정되어 있는 1A호 시험편으로 결정하였으며. 또한 인장시험은 한국산업규격 KS B 0802 금속재료 인장 시험방법을 따라 실시하였다. <그림 1.1>은 시험편의 모양 및 치수이며 <그림 1.2>는 인장 시험모습과 파괴양상, <그림 1.3>은 종이거푸집 인장테스트 결과 시험성적서(예시)이다.

<그림 1.1> 시험편의 모양 및 치수

<그림 1.2> 종이거푸집 인장 시험모습 및 파괴양상

시험모습		파괴양상

<그림 1.3> 종이거푸집 인장테스트 결과 예시 (두께:7.5[eqn: rmmm], 8.0[eqn: rmmm])

1.5 제출물

① 시공상세도면 : 거푸집 공사 전에 구조 재료 방법 등이 명시된 시공 상세도를 작성하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

② 시공계획서 : 시공자는 시공에 앞서 현장의 각종 상황, 거푸집의 조립순서와 위치, 설비 등 관련공사 관계 작업 조편성 등에 관한 도면 및 시공계획서를 감독원에게 제출하여 사전 승인을 받아야 한다.

1.6 품질보증

① 각종 증명서 : 국제시험소인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협력에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 시험성적서를 제공하여야 한다.

② 법적사항 : 제품 생산과정의 문제나 오류에 대하여 시공자는 시공 전 이를 확인 하여야 하며 문제점 발견 시 제조자는 반품 또는 환불의 책임을 다하여야 한다.

③ 생산자․시공사 : 6개월 이상 현장에 시공자재로 사용된 자재생산 경력 보유업체에서 생산하여야 하며, 또한 관련 시공에 관한 지식을 습득한 경력 3년 이상의 경험자가 시공에 참여하여야 한다.

④ 현장견본 : 현장에 적용될 규격으로 길이 50[eqn: rmcm]의 양쪽 마감이 되어있는 견본으로 한다.

⑤ 모형제작 : 시방서에 맞도록 현장 작업자들은 제공된 시공방법을 충분히 숙지한 후 현장에서 모형시공을 실시한다.

1.7 운송, 보관 및 취급

① 재료는 규격이 다른 것이 혼합되지 않도록 정돈하여 보관한다.

② 종이거푸집은 기본 원형 형상을 유지하기 위해 수직으로 적재하는 것이 가장 좋다.

③ 수직 적재 시 종이거푸집 내부 표면보호를 위해 방수시트 등을 이용하여 항상 덮어둔다.

④ 종이거푸집을 수평으로 적재를 해야 한다면, 전체 길이에 대한 지지판을 설치하여, 지면으로부터 최소 25[eqn: rmcm] 이상 떨어뜨려야 한다.

⑤ 종이거푸집을 떨어뜨리는 등의 충격을 가하지 않도록 주의한다.

⑥ 종이거푸집은 비․눈 등의 습기에 노출되지 않도록 건조한 곳에 보관하여야 한다.

⑦ 종이거푸집 안쪽의 코팅 면에 흠집이 가지 않도록 주의해야 한다.

1.8 하자보증

① 특수공사 하자 : 시공자는 제품에 명기된 취급 시 주의사항을 충실히 준수해야 하며 이를 준수하지 않을시 발생하는 시공 상 하자는 시공자가 책임 보수하여야 한다.

② 제조업자의 하자 : 제품의 성능과 품질은 제품에 명시된 취급 시 주의사항 외 생산과정상의 오류나 문제에 대하여 제조자가 반품 또는 환불하며 보증기간은 현장입고 후 시공 및 해체가 이루어진 과정까지로 입고 후 최대 7일까지이다.

1.9 유지, 보수

① 준공 후 유지 : 준공 후 건축주 또는 설계자가 요구 시 제조자는 제품에 대한 정보를 제공하여야 한다.

② 유지관리 서비스 : 시공자의 요청이 있을 경우 제조자는 시공 후 개발된 새로운 공법이나 제품정보를 제공하여야 한다.

2. 제    품

2.1 재료

재활용된 종이를 원소재로 제지회사에서 만들어진 고강도 종이를 기본 소재로 한다.

2.2 제품 유니트

재활용이 가능한 종이를 중심으로 내주면과 외주면의 내수성 보강을 위하여 코팅마감 처리되며, 또한 코팅처리는 박리제를 도포하지 않아도 원활한 해체와 곡선의 매끄러운 마감면을 가능하게 한다.

2.3 부속품

현장의 각재와 철선을 기본으로 시공하되 보다 편리하고 원활하게 하기 위한 부속으로 제조자가 제공하는 철밴드, 함석밴드, 철앵글, 평철, 볼트/너트 등의 사용이 가능하다.

2.4 생산지 품질관리

특별규격이나 생산자 주문 생산일 경우 제조자에게 정확한 요구 성능을 문서화하여 제공하며, 상호확인 후 생산 공급받을 수 있도록 관리한다.

3. 시    공

3.1 종이거푸집의 설치

① 종이거푸집에 구멍을 낼 경우 방수 및 보강 처리를 하여야 한다.

② 설치방향은 ↑ ↓ 표시와 동일방향으로 설치하여야 하며, 내부반원을 남북방향으로 맞출 경우 외부반원은 동서방향으로 맞추어 설치하고, 지정된 부자재(함석밴드)를 이용하여 시공지침에 따른 간격에 맞추어 설치한다.

③ 콘크리트 타설시 종이거푸집의 소정의 위치로부터 이탈을 방지하기 위하여 지지대(종이거푸집 밴드, 동바리등)를 설치한다.

④ 종이거푸집은 경량이므로 지지대나 몇 가지 도구 또는 크레인과 함께 사람의 힘으로 세울 수 있다.

⑤ 철근 골조 위로 덮어서 설치할 수 있으며, 철근과 종이거푸집 내부표면이 닿지 않도록 주의한다.

⑥ 변형, 손상 등의 결함이 발견된 종이거푸집은 사용할 수 없다.

⑦ 양중장비 등 움직이는 중량의 설비를 종이거푸집에 지지하여서는 안 된다.

⑧ 조립 시 수평, 수직을 정확히 맞추어 조립하고 감독원의 승인을 받는다.

3.2 종이거푸집의 지지대

① 콘크리트 타설 시 소정의 위치로부터 종이거푸집의 이탈을 미연에 방지하기 위하여 지지대(종이거푸집 밴드, 동바리 등)를 거푸집 상부로부터 1/3H 지점에 설치한다. 필요에 따라 60°간격, 90°간격, 120°간격으로 6개소, 4개소, 3개소를 설치하여야 한다. 또는 감독자의 승인 하에 현장여건에 맞추어 다른 방법을 사용하여도 된다.

② 기둥 종이거푸집에 콘크리트 타설 시 부력으로 인해 떠오르는 현상 및 설치위치에서 벗어나는 것을 막기 위하여「ㄱ」자 꺾쇠 등을 이용하여 60°간격(6개소) 혹은 90°간격(4개소)으로 지면과 거푸집 하부를 고정시켜 주어야 한다. 또는 감독자의 승인 하에 현장여건에 맞추어 다른 방법을 사용하여도 된다.

③ 종이거푸집은 다른 거푸집이나 구조부재와 함께 사용할 수 있다.

④ 구부러진 연결부위에 타설 한다면, 보 거푸집과 기둥 거푸집의 연결에 주의해야 한다.

⑤ 상부 층에 연속해서 동바리를 설치하여야 할 경우에는 상하의 지주위치가 일치하게 설치하여야 한다.

3.3 종이거푸집의 콘크리트타설

① 진동 다짐 시 거푸집 내부표면에 닿지 않도록 유의한다.

② 만약 종이거푸집이 습기에 노출되었다면 콘크리트를 타설 해서는 안 된다.

③ 콘크리트를 타설 하는 동안 반드시 내부진동다짐을 해야 한다.

3.4 종이거푸집의 탈형

① 가장 쉽고 빠르게 해체 할 수 있는 기간은 콘크리트 타설 이후 24~48시간이다.

② 최대 5일 이상의 기간 동안 해체하지 않으면 안 된다.

③ 부자재(함석밴드)를 제거하고 수직방향으로 한쪽 혹은 양쪽의 간격을 벌려주면서 외부원형, 내부원형 순서로 제거한다. 이때 재사용을 위하여 거푸집 내부면에 손상이 가지 않도록 주의한다.

⑤ 종이거푸집은 콘크리트가 자중 및 작업하중에 대하여 충분한 강도를 발휘할 때까지 존치하고, 구조체의 충격이나 진동으로 파손되지 않도록 감독원의 승인을 득한 후 조심스럽게 떼어내야 한다.

⑥ 거푸집 해체는 작업 주책임자를 선정하여 주책임자의 직접 지휘 하에 작업하여야 한다.

⑦ 해체작업에 관계가 있는 사람을 제외하고는 출입을 금지시킨다.

⑧ 강풍, 폭우, 대설 등의 악천 후 때문에 작업실 시에 위험이 예상될 때에는 해체작업을 중지시킨다.

⑨ 해체작업에 의한 파편이 날아가서 주변의 다른 구조체나 인명에 피해가 생기지 않도록 안전에 주의하고 시공관리 소홀에 따른 사고발생 시 시공자가 모든 책임을 진다.

3.5 종이거푸집의 폐기물

종이거푸집의 폐기물은 종이를 만드는 소재로 모두 재활용이 가능하여 현장 인근의 종이 수집상이나 재활용 업체에서 수거하도록 한다.

4. 시공 상세도

4.1 기둥 종이거푸집 세우기

아래의 <그림 4.1>은 기둥 종이거푸집 세우기 예시이다. 현장의 여건에 맞추어 작업하되 감독원에게 사전승인을 받아야 한다.

<그림 4.1> 기둥 종이거푸집 세우기(예시)

평면도	지지대및 철앵글 설치는 이프리폼 시공방법과 동일
입면도	지지대및 철앵글 설치는 이프리폼 시공방법과 동일

4.2 보-기둥 종이거푸집 접합부

아래의 <그림 4.2>는 보-기둥 종이거푸집 접합부 예시이다. 현장의 여건에 맞추어 작업하되 감독원에게 사전승인을 받아야 한다.

<그림 4.2> 보-기둥 종이거푸집 접합부(예시)

평면도	입면도

기타 자료